Załącznik nr 8 do SWZ – Technologia zabudowy meblowej

Uwagi ogólne technologii zabudowy medycznej:

Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej o gęstości 650-690 kg/m3 wg DIN68765, w klasie higieniczności E1 zgodnie z normą PN-EN14322 (lub innej równoważnej dla powierzchni laminowanych popularnie zwanych melaminą) – drewnopodobnej, odpornej
na odbarwienie, zaplamienie, odkształcenie, zarysowanie, pękanie i wilgoć. Meble przeznaczone
do długotrwałego użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej.

Właściwości płyty:

duża odporność na ścieranie,

odporność na działanie czynników chemicznych,

odporność na działanie temperatury.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Do klejenia obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę oraz podwyższa trwałość mebli (wymagane sprawozdanie z badań odporności obrzeży na działanie wody i na odrywanie).

Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Część rozprężna gwarantująca trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów powinny być maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej.

Drzwi osadzone na zawiasach typu puszkowego z cichym domykiem.

Wszystkie drzwi zamykane klucz na zamek patentowy z kluczem łamanym.

W meblach zastosować uchwyty 2 – punktowe, aluminiowe o długości 20cm, prostokątne
w kształcie litery „C”.

Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości (co najmniej 3 wysokości).

Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami  327 mm.

Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania.

Wszystkie elementy metalowe powinny być malowane proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 (srebrny aluminiowy) o strukturze chropowatej, bardziej odpornej na zarysowania.

Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe.

Meble dostarczać kompletne w całości.

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest
to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Dopuszcza się dokonania wizji lokalnej pomieszczeń przez Wykonawcę przed przystąpieniem
do realizacji oraz sprawdzić wymiary mebli, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby.

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być

dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Podane w specyfikacji (Zał. nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” 
z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.

Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych
w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji.

W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty wraz z ofertą:

- Atest higieniczny na płytę wiórową potwierdzający klasę higieniczności E1 lub równoważną oraz atest higieniczny na obrzeże meblowe ABS.

- Świadectwo z badań odporności obrzeży na działanie wody i na odrywanie wystawione przez niezależna jednostkę badawczą.